廣东寶升聚氨酯科技有限公司

GUANGDONG BAO SHENG POLYURETHANES PIGMENT CO., LTD

TEL:+0769-88188806 FAX:+0769-88187719               Http://www.bao-sheng.com    E-mail:pu@bao-sheng.com  Contact:Mr.XU  13826133369

抗静电剂

物化性能：

外观：无色至浅黄色透明液体。

溶解性：能溶于乙醇、异丙醇等溶剂，常温即可方便、稳定地分散在聚合物多元醇中

质量指标：

挥发物（%）：≤3.0

闪点(℃):>110

PH值:6-8

主要用途:
    抗静电剂由多种化学品经反应、复配而成，是专门用于高抗静电剂要求的聚氨酯PU高泡制品的内加型抗静电剂，主要用于如防静电PU鞋底等；

使用时只要把本品与一个惰性单组份原料（如聚合物多元醇、胺或醇类扩链剂）充分混合均匀，即可进行后道工序生产，对加工性能影响最小。建议添加量2.0%-5.0%,制品表面电阻可达10(7)-(9)欧姆。

包装贮运：

本品为25公斤塑料桶包装，应置于阴凉干燥处，严禁暴晒倒置。